Technická zpráva k dostavbě cesty na Psí louce

- Vytyčení cesty

Vytyčení proběhne ve trase stávající cesty a trasa bude následně odsouhlasena zástupcem údržby parku.

- Technologie obnovy mlatového povrchu

Mlatové povrchy budou zhotoveny technologií mechanicky zpevněného kameniva (dále jen MZK). Stávající povrch – kamenivo 32/63-  bude na vymezené ploše urovnán a uválcován. V místě napojení komunikace na asfaltové cesty bude nájezd rozšířen, vyhlouben na 25cm a doplněn o podkladní vrstvu z frakce 16/32. Na urovnaný a uválcovaný podklad bude navezena vrstva 10 cm kameniva 0/63 a uválcována. Na tuto vrstvu bude navezeno 10 cm frakce 0/32 a uválcováno. Poslední vrstva ve skladbě je vrstva mlatového povrchu, která bude tvořena vápennou prosívkou okrové barvy, frakce 0/4 mm, celková tloušťka vrstvy cca 50mm. Tato vrstva bude urovnána, vlhčena a zavibrována.

Okraj cesty směrem do louky bude terénně upraven, nadvýšený okraj trávníku bude stržen, přebytečná

zemina bude navezena a urovnána na místo určené objednatelem.

Skladba MZK – materiál:

- kryt (obrusná vrstva) – drobné kamenivo odpovídající MZK frakce 0-4mm

v požadované barevnosti 40 mm

- kryt – normované MZK 0-32mm 100 mm

- podklad – vibrovaný štěrk frakce 0-63mm 100 mm

- (již položená vrstva vibrovaného štěrku frakce 0-63mm 300mm)

- (již uložená geotextilie)

- celkem 540 mm

Pracovní postup – technologie:

Pro dosažení optimálních vlastností finální vrstvy – krytu MZK, je tato vrstva tvořena dvěma

frakcemi – svrchní 40mm fr. 0-4 a spodní 100mm fr. 0-32. Souvrství krytu MZK se hutní

zásadně dohromady (hutnění hrubé a jemné frakce odděleně je vyloučeno). Pro hutnění

používáme vibrační válec, hutníme vždy od krajů do středu plochy s tzv.nadvýšením pro určení tloušťky vrstvy.

Jednotlivé podkladní vrstvy hutníme samostatně.

Vlhkost směsi MZK zajistíme kropením směsi při míchání a následným zaplachtováním pro

převoz či uskladnění – směs pro pokládku nesmí vyschnout. Optimální vlhkost směsi pro

zhotovení vrstvy z MZK se řídí normu ČSN 72 1015. Pokládka směsi je možná při teplotách

nad 4°C.

Zkoušení a kontrola :

Požadované vlastnosti stavebních materiálů, směsí a hotové vrstvy se ověřují zkouškami dle

ČSN 73 6126, tj. zrnitost dle ČSN 72 1183, vlhkost dle ČSN 72 1012 a ekvivalent písku dle

ČSN 72 1173.

Materiál finální vrstvy – krytu MZK, bude v předstihu před realizací předložen

k odsouhlasení investorem. Navržená barva i struktura materiálu bude přesně

odpovídat požadavkům investora resp. nově realizovaným povrchům v dalších částech parku

Stromovka. Barva světlý okr.

Cesta bude odvodněna příčným jednostranným spádem 2% do travnaté louky.

- Návaznost mlatových ploch na asfaltové plochy

Mezi asfaltovými cestami a nově upravenou skladbou mlatu bude zhotoven přechodový pás z kostky 10/10/10 okrové nebo melírové barvy v souladu s kostkami použitými jinde ve Stromovce. Vzorek podléhá odsouhlasení zástupce investora. Dlažba bude provedena jako přechodový řádek z pěti kostek.

Pro lepší odtok srážkových vod bude směrem z asfaltových komunikací do dlažby přechodový pás dláždění realizován do betonu jako odtokový kanálek s jemnou profilací (hloubkou). Hloubka i druh dláždění kanálků / přechodových pásů bude upřesněna v rámci dozoru.

Všechny dlážděné plochy budou zhotoveny včetně nového podloží pro příležitostný pojezd vozidel obsluhy parku – vibrované štěrkové souvrství fr. 32-64 mocnost 150mm, 16- 32 mocnost 150mm a betonové lože.

Skladba dláždění:

- kostka štípaná žula okrová/melírová 100 mm

- betonové lože 50mm

- štěrkodrť 16-32mm ŠD 150 mm

- štěrkodrť 32-64mm ŠD 150 mm

- celkem 450 mm